Załącznik nr 4 do umowy

Wymagania Zamawiającego do przedmiotu umowy:

- Zadanie nr 1 – Pościel szpitalna

Oferowana  bielizna pościelowa musi być uszyta z materiału o następujących parametrach:

- tkanina bawełniana 100%

- temperatura prania 950 C

- tkanina ( kolorowa ) barwiona kadziowo

- gramatura min. 180g/m2

- tkanina o niskiej kurczliwości  do 4% po 10 cyklach prania i prasowania w temp. nie mniejszej niż 180 0 C  wg. parametrów faktycznych

- tkanina wykończona środkami nie zawierającymi szkodliwych dla zdrowia substancji,

- tkanina używana do celów pościelowych

- tkanina dopuszczona  do stosowania w służbie zdrowia

- bielizna wykonana z tkanin kolorowych nie może zmieniać barw (farbowanie lub odbarwianie)

- tkanina winna być trwała – odporna na reżimy przemysłowego prania, na tarcie i uszkodzenia mechaniczne, nie gniotąca  się, łatwa do utrzymania czystości i estetyczna

- możliwość sterylizacji

- tkanina odporna na działanie standardowych środków dezynfekcyjnych używanych w Szpitalach

- tkanina spełniająca Polskie Normy PN-EN 13795

- karta techniczna tkaniny potwierdzająca skład chemiczny i gramaturę.

- Zadanie nr 2  - ubrania szpitalne zielone i ciemno niebieskie

- tkanina bawełniana 100%

- temperatura prania 950 C

- tkanina kolorowa barwiona kadziowo

- gramatura min. 160 g/m2

- możliwość pełnej dezynfekcji i sterylizacji

- tkanina o niskiej kurczliwości do 4% po 10 cyklach prania i prasowania w temp. Nie mniejszej niż 1800 C wg. Parametrów faktycznych

- tkanina dopuszczona  do stosowania w służbie zdrowia

- ubrania wykonane z tkanin kolorowych nie mogą zmieniać barw (farbowanie lub odbarwianie )

- ubrania wykonane z tkanin kolorowych (łączonych kolorów – lamówki) nie mogą zmieniać barw, farbować lub odbarwiać

- tkanina winna być trwała – odporna na reżimy przemysłowego prania, na tarcie i uszkodzenia mechaniczne, nie gniotąca  się, łatwa do utrzymania czystości i estetyczna

- możliwość sterylizacji

- tkanina odporna na działanie standardowych środków dezynfekcyjnych używanych w Szpitalach

- tkanina spełniająca Polskie Normy PN-EN 13795

- wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych

- karta techniczna tkaniny potwierdzająca skład chemiczny i gramaturę

- Zadanie nr 3 – odzież operacyjna zielona, barierowa

- Fartuchy operacyjne barierowe wielokrotnego użytku zielone, wykonane z dwóch tkanin, pole krytyczne z tkaniny o gramaturze max. 100g/m2, o wysokim poziomie odporności na przesiąkanie cieczy – minimum 90 cm wysokości słupa wody. Pole niekrytyczne z chłonnej tkaniny bawełniano-poliestrowej o minimalnej zawartości bawełny 55% o gramaturze max. 120g/m2, tkanina bawełniano-poliestrowa ma zapewnić wysoki termo fizjologiczny komfort użytkowania, poziom przepuszczalności powietrza minimum 55 cm3/cm2. Fartuch ma zachować w polu krytycznym właściwości barierowe minimum 100 cykli prania, dezynfekcji i sterylizacji. Fartuch ma zachować w polu krytycznym właściwości barierowe min. 100 cykli prania, dezynfekcji i sterylizacji. Fartuch w polu krytycznym w pełni z normą PN-EN 13795, w polu niekrytycznym co najmniej w zakresie pylenia oraz czystości pod względem cząstek stałych.

- Bielizna operacyjna składająca się z kompletów bluza + spodnie - odzież wielokrotnego użytku wykonana z niepalącej tkaniny bawełniano-poliestrowej o gramaturze max. 120g/m2 w kolorze zielonym, zgodna z normą PN-EN 13795. Odzież oznakowana umożliwiająca identyfikację rozmiaru.

- Serweta chłonna operacyjna 70 x 90 cm wykonana z niepalącej tkaniny poliestrowej o poziomie chłonności minimum 160% i gramaturze minimum 280 g/m2 ,kolor zielony.

- Prześcieradło operacyjne 160 x 210 cm wykonane z tkaniny niepalącej poliestrowej o poziomie chłonności minimum 160% i gramaturze min. 280g/m2, kolor zielony.

  - Dokumenty wymagane dla fartuchów, ubrań, prześcieradeł i serwet operacyjnych z tkaniny barierowej

w zadaniu nr 3:

- Deklaracja zgodności CE

- Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych

- Karta techniczna tkaniny potwierdzająca skład chemiczny i gramaturę

- Wyniki badań tkaniny przeprowadzonych przez niezależną jednostkę badawczą potwierdzające parametry techniczne zgodnie z norma PN - EN 13795 w wymaganym zakresie.

- Instrukcja użytkowania dostarczona wraz z każdorazową dostawą

- Potwierdzenie posiadania atestu braku negatywnego wpływu (np. kurczenia się) materiału, 
z którego są wykonane fartuchy, serwety, prześcieradła i odzież operacyjna w czasie procesu

- sterylizacji parą nasyconą 1340 – 5,3 min