Załącznik do umowy

Wymagania Zamawiającego do przedmiotu umowy:

- Ubrania szpitalne zielone wielokrotnego użytku

- tkanina bawełniano-poliestrowa o minimalnej zawartości bawełny 48%

- temperatura prania 700 C

- tkanina kolorowa barwiona kadziowo

- gramatura min. 130 g/m2

- możliwość pełnej dezynfekcji i sterylizacji

- tkanina o niskiej kurczliwości do 4% po 10 cyklach prania i prasowania w temp. Nie mniejszej niż 1800 C wg. Parametrów faktycznych

- tkanina dopuszczona  do stosowania w służbie zdrowia

- ubrania wykonane z tkanin kolorowych nie mogą zmieniać barw (farbowanie lub odbarwianie )

- ubrania wykonane z tkanin kolorowych (łączonych kolorów – lamówki) nie mogą zmieniać barw, farbować lub odbarwiać

- tkanina winna być trwała – odporna na reżimy przemysłowego prania, na tarcie i uszkodzenia mechaniczne, nie gniotąca  się, łatwa do utrzymania czystości i estetyczna

- możliwość sterylizacji

- tkanina odporna na działanie standardowych środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach

- tkanina spełniająca Polskie Normy PN-EN 13795

- wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych

- karta techniczna tkaniny potwierdzająca skład chemiczny i gramaturę

- Deklaracja zgodności CE

- Instrukcja używania przy dostawie.

- Próbka dowolnego rozmiaru z pozycji 1 lub 2.